## Slide 1
제안센터 현업공모 제안서
판재사업본부 선강담당 제강생산실 연주1팀
○ | 의사결정
○ | 지시사항
● | 정보전달

## Slide 2
품 명 | 롤러 ASSY (150mm, 연주1팀 Bender, 비자성체 ROLLER, Groove Type) |  |  | 담당자 | 김재기
공 장 | 연주1공장 | 설 비 | 1연주기 Bender | 용 도 | 전기강판 생산
개 요 | ● 전기강판 생산을 위한 S-EMS 설비 중 Box형 EMS의 전자기 교반 성능 및 효과 확보를 위해 Bender 설비의 롤러 36ea 중 7ea를 비자성체 재질의 롤러로 운영 중 (롤러 재질 : SUH660) ● 품번 : M43357094 |  |  |  | 
▣ 제안센터 현업공모 제안서
구분 | 내용 | 비고 (유동 해석)
Box EMS |  | 
In-Roll EMS |  | 
유속 분포
0.8 m/s
0.5 m/s
몰드
벤더
Box
EMS
In-Roll
EMS
2단 설치
강제 유동 발생
(8m 구간)
※ S-EMS 미적용시 <0.02m/s
[측면]
[전면]
벤더
Box EMS
매니퓰레이터
벤더
[상면]
세그먼트
[측면]
S-EMS 설비
In-Roll
EMS
몰드
Bender
Segment

## Slide 3
▣ 제안센터 현업공모 제안서
현상 및 문제점 | ● 현상 : SUH660 재질의 비자성체 롤러의 표면 경도 및 고온 내마모성 미흡으로 롤러 표면 찍힘 및 눌림 발생 ● 문제점 : ① 기존 대비 사용 수명 감소 (* 기준 : 롤러 갭 -0.5mm +0.8mm, 마모편차 0.8mm이하) - 기존 롤러 (표면 하드페이싱 처리) : 2,200Ht ~ 2,600Ht - 비자성체 롤러 (표면 처리 없음) : 1,200Ht ~ 1,600Ht 수준 ② 롤러 표면 찍힘 및 눌림으로 인한 롤러 갭 불량 발생 (25.01.16 ~ 25.03.14 사용 : 1,657Heat)

## Slide 4
▣ 제안센터 현업공모 제안서
개발 내용 | ● 목표 : 롤러 표면 비자성체 고경도, 고온내마모 소재 처리 기술 개발 (Roller Assy 기준 비투자율 1.5 미만 만족, SUH660 모재 사용 時 : 1.010 수준) – 측정기 : Ferromaster - 목표 수명 : 2,200 ~ 2,600Ht (* 사용 완료 기준 : 롤러 갭 마모편차 0.8mm이하) - 사용 후 검사 : 표면 박리 여부 (박리 시 불합격), 표면 크랙/찍힘/눌림 등 육안검사 (기존 하드페이싱 제품 동등 수준) |  |  |  | 
테스트 수량 | 14ea/업체 | 연간예상소요량 | 112ea/년 | 테스트기간 | 생산라인 설치 후 약 4개월
기대 효과 | ● 롤러 수명 및 예비품 확보 정상화 및 수명 저하에 따른 비용 손실 개선 (수명 저하로 인한 연간 약 5억 손실 예상) |  |  |  |